ООО «Завод сухих строительных смесей «Брозэкс»

BROZEX-FS Грунт LF- грунтовка глубокопроникающая

Воднодисперсионная глубокопроникающая грунтовка для внутренних и наружных работ. Обладает закрепляющим и частично изолирующим эффектом при грунтовании как новых, так и старых поверхностей. Применяется для подготовки поверхностей оснований различных видов (минеральные штукатурки, бетон, дисперсионные покрытия, отделки, содержащие искусственные смолы (краски, штукатурки и т.д.)). Грунт LF имеет хорошие технологические параметры: экологически чистая, простая в нанесении, с хорошей адгезией, быстрое время высыхания, пожаровзрывобезопасна. Обработанные покрытия хорошо пропускают пары воды и воздуха и устойчивы к воздействию щелочей.

Продукт соответствует требованиям: ТУ2316-001-47570236-97.

### Технические характеристики

Плотность:	( 1,02 г/см3

Связующая основа:	Дисперсия сополимеризации акрила

Цвет:	Белый матовый, после высыхания  прозрачный

Колерование:	Допускается

Способ нанесения:	Кистью, валиком.

Рабочая температура:	Работы проводить при температуре не ниже +5(С

(температура строительного основания и воздуха)

Расход:	В зависимости от характеристик основания  100-180 мл/м2. На разных поверхностях возможен различный расход грунтовки. Реальный расход определяется при пробном нанесении грунтовки.

Время высыхания:	После нанесения следующая обработка  через 2 - 4 часа. (при 65% относительной влажности воздуха и +20(С)

Разбавление:	Водой, до 30% (зависит от характеристик поверхности)

Условия хранения:	Хранить в сухом прохладном месте.  После вскрытия использовать в течении 3 недель. Не замораживать!

Срок хранения:	12 месяцев в невскрытой упаковке

Меры безопасности:	При попадании в глаза промыть проточной водой.

Тара:	Канистра, 10 л; бочка, 120 л

### Инструкция по применению

- Наноситься кистью или валиком на сухое твердое основание, очищенное от пыли, грязи, жира, остатков краски, мастики и т.п.

- BROZEX-FS Грунт LF наносится без разбавления за один-два слоя «мокрым по мокрому». Для достижения оптимальной консистенции при проведении грунтования допускается разбавление водой до 30%.

- Подходит для обработки рыхлого строительного основания перед приклейкой теплоизоляционных      плит.

- Финишная отделка загрунтованной поверхности может быть произведена воднодисперсионными и минеральными красками, полимерными, минеральными  или силиконовыми штукатурками.

Очистка рабочего инструмента: После окончания работы сразу промыть инструмент водой.

При нарушении данной инструкции по применению материала или при использовании его по непрямому назначению производитель не несет ответственности за полученный  потребителем ущерб.

Кроме вышеизложенной информации о способах применения конкретного материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями потребляющих предприятий и организаций.Учитывая то обстоятельство, что применение данной продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя.В случае сомнения в возможности конкретного применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией в отдел фасадных технологий ООО «Завод сухих строительных смесей «Брозэкс»

Производится ООО «Фининтерком» (г. Озерск, Челябинская обл.)  по заказу ООО «Завод сухих строительных смесей «Брозэкс»